## Slide 1: AFM Atomic Force Microscopy Mikroskopia atomárnych síl
Autori:
Nagyová
Buřičová
Dillingerová
Konrád

## Slide 2: AFM - úvod
Patrí do „rodiny“ SPM – Scanning probe microscopy – Sondová skenovacia mikroskopia
Spolu s STM(Scanning tunneling microscopy) najčastejšie používané metódy k zisteniu morfológie povrchu
Prvé AFM – 1986 – Binnig, Quate, Gerber
Používa sa k 3D zobrazovaniu povrchu
Obraz je zostavovaný bod po bode
Veľmi vysoké rozlíšenie – môže zobrazovať až atómy
Možnosť využitia pre tvorbu nanoštruktúr na povrchu

## Slide 3: Schéma AFM

## Slide 4: Princíp metódy
skenovanie povrchu hrotom umiestneným na tenkom ohybnom nosníku
príťažlivé vs. odpudivé sily medzi hrotom a vzorkou v tesnej blízkosti
vo väčšej vzdialenosti príťažlivé ≈ 10e-12 N
odpudivé po priblížení na hodnotu väzbovej vzdialenosti ≈ 10e-7 N
Van der Waalsove sily a elektrostatické sily
ohyb nosníku zaznamenavaný odrazom laserového paprsku od nosníku na fotodetektor (fotodioda)

## Slide 5: Hroty
veľmi ostré
Podľa tvaru:
- 4-boké pyramídy
3-boké pyramídy
Hyperbolické kruhovo symetrické
Spike - špicaté

## Slide 6: Hroty
Podľa materiálu:
Kremíkový monokryštál
Nitrid kremíku
Oxidy kremíku
HDC – vysoko hustotný uhlík
Uhlíkové nanotrubičky
Diamant

## Slide 7: Hroty
Podľa povrchovej úpravy:
Bez povlaku
Au, Pt, Pt/Cr, Pt/Ir, Co povlaky
Diamond-Like Carbon povlaky
Podľa režimu skenovania:
- Bezkontaktné
Kontaktné
Poklepové
(Niektoré hroty je možné použiť vo viacerých režimoch)

## Slide 8: Hroty
Metódy prípravy:
Odleptávanie z Si dosky
Nanášanie Si zlúčenín a následné litografické tvarovanie
Usadzovaním častíc v tubuse elektrónového mikroskopu

## Slide 11: Režimy skenovania
a - Kontaktný
b - Bezkontaktný
c - Poklepový

## Slide 13: Detektor - Fotodioda

## Slide 14: Čo môžme študovať pomocou AFM?
Vzorky pevne uchytené na substrát – sklo, slída, zlato, grafit, plasty
- ideálny povrch substrátu by mal byť atomárne rovný
- mal by zabezpečovať dostatočne silnú interakciu hrotu so vzorkou
- substrát pripravený tesne pred aplikovaním vzorky
Vzorky nemusia byt elektricky vodivé
Povrchy, nanočastice, tkanivá, bunky , DNA, proteíny,víry,.....
Rozlíšenie
FM-AFM (Frequency Modulated –AFM)
Mannhart, Kopp, Giessibl - 2004 – 77 pikometrov – možnosť pozorovania štruktúry vo vnútri atómov!!

## Slide 15: Pracovné prostredie AFM mikroskopov
Vzduch – problémom je kondenzácia vodných pár
Kvapalné prostredie –
odpadá problém kondezácie vodných pár možnosť študovať biologické vzorky v natívnom prostredí
problémom študovania dynamických zmien biologických materiálov na zmeny podmienok (pH,T,..) je doba skenu(30s)

## Slide 16: LON – Local Oxidation Nanolithography
Princíp založený na lokálnej oxidácii(LO) povrchu pod hrotom AFM
LO je sprostredkovaná tvorbou vodného menisku a zavedeného elektrického prúdu medzi hrot a vzorku
Prvý použitý materiál Si(111)
Neskôr: polovodiče,SiC, kovy, organosilány...

## Slide 19: Modifikácie AFM
MFM – mikroskopia magnetických síl
EFM – mikroskopia elektrostatických síl
SThM – mikroskopia termálna (sleduje lokálne zmeny teploty vzorky)
UFM – Mikroskopia ultrazvukových síl (akustická mikroskopia)
DFM – mikroskopia dynamických síl
LFM – mikroskopia bočních síl
FMM – Mikroskopia modulovaných síl
PDM – Mikroskopia fázových rozdielov
TDFM – Mikroskopia priečnych síl
DFM – Mikroskopia disipativních síl

## Slide 20: Výhody vs. Nevýhody
Výhody: 3D projekcie, bez nutnosti vákua a pokovenia vzorky, možnosť pracovať v kvapalnom prostredí, vysoké rozlíšenie, možnosť kombinácie s optickými metódami, možnosť vytvárania nanoštruktúr
Nevýhody: doba skenu(v ráde minút), možnosť zachytenia hrotu a poškodenia vzorku
maximálna plocha skenu 150x150 μm,
výška vzorky max 10-20 μm,
nenulová šírka hrotu – skreslenie obrazu

## Slide 21: AFM vs. SEM
3D projekcie
Aj vodivé povrchy
Aj atmosferický tlak + kvapalné prostredie
Štúdium živích organizmov
Vyššie rozlíšenie
2D projekcie
Len vodivé povrchy
Vákuum
Mŕtvy brouci
Väčšia plocha skenu
Vyššia rýchlosť skenu

## Slide 25: Kontrolné otázky
Základné súčiastky AFM?
Režimy snímania?
Čo môžeme študovať pomocou AFM?
Aké je maximálne dosiahnuté rozlíšenie?
V akých prostrediach môže AFM pracovať?
Aké podmienky sú kladené na substrát pre uchytenie vzorky?
Aký typ zlúčeniny vzniká na povrchu materiálu pri LO nanolitografii?

## Slide 26: Ďakujeme za pozornosť